## Slide 1
Teknologi dan Proses Produksi Baja

## Slide 2: Industri Baja Terpadu – Integrated Steel Industry
Industri Baja terpadu adalah industry yang memproduksi baja dari proses pengolahan besi, pengolahan baja, produksi crude steel sebagai semi finish product baik berupa slab, billet maupun bloom, hingga pengerolan baja dalam satu kesatuan pabrik.
PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Posco adalah contoh industri baja terpadu di Indonesia.
Berdasarkan teknologi iron – steel making, industri baja terpadu dibedakan dalam: 1) coal based integrated steel industry yang menggunakan teknologi pengolahan besi berbasis batubara, 2) gas based integrated steel industry yang menggunakan teknologi pengolahan besi berbasi gas.
Berdasarkan jenis produk akhirnya, industri baja terpadu dibedakan menjadi: 1) flat product, yang memproduksi baja lembaran seperti hot strip mill dan plate mill, 2) long product yang memproduksi baja lonjoran seperti batang kawat, bar dan section.
Di bawah ini adalah contoh industri baja terpadu PT Krakatau Steel, di mana di dalamnya menggabungkan coal based & gas based technology, serta flat product dan long product.
Iron Making
Rolling Mill
Steel Making
Slab Steel Plant 2
Slab Steel Plant 1
Billet Steel Plant
Hot Strip Mill
Wire Rod Mill
Cold Rolling Mill
Direct Reduction Plant
2x130 ton
4x130 ton
4x60 ton
1xLF, 1xRH
1xCCM
2xLF
2xCCM
2xCCM
1xLF
Scrap, PI, DRI
DRI
Steel Slab
Steel Billet
Hot Rolled Coil
1.7 mtpy
2.4 mtpy
0.65 mtpy
3.9 mtpy
0.45 mtpy
Cold Rolled Coil/Sheet
Hot Rolled Coil/Plate
Wire Rod
Steel Billet
Blast Furnace
Hot Metal
1.2 mtpy
0.4 mtpy
0.3 mtpy
PTKP Off take Slab
1.5 mtpy
Hot Strip Mill #2
DR – RK
PT MJIS
Steel Slab
Bars & Sections
0.2 mtpy
Wire Rod
Dalam Masa Konstruksi
0.85
mtpy
3.05 mtpy

## Slide 3: Proses Pembuatan Besi - Iron Making Process a. Gas based (Direct Reduction)
Cooling Gas Compressor
Quench Tower
Dummy Quench
Quench Orrifice
Steam to Reboiler
Heat Recuperator
CO2 Removal System
Natural Gas
Tail Gas
Reducing Gas Compressor
Steam Drum
Oxygen
Quench System
Cooling Natural Gas
In-situ Reforming
CH4 + H2O → CO + 3H2
CH4 + CO2 → 2CO + 3H2
Reduction
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O
Carburization
3Fe + CH4 → Fe3C + 2H2
Terdapat beberapa teknologi pembuatan besi berbasis gas, di antaranya yang paling popular adalah Hyl dan Midrex. Hyl III adalah generasi terakhir dari Hyl yang dimodifikasi dengan beberapa improvement proses seperti partial combustion dan zero reformer.
Pada proses pembuatan besi berbasis gas, bijih beji dalam bentuk pellet bijih besi direduksi oleh gas reduktor dalam bentuk H2 dan CO menghasilkan besi. Gas reduktor dihasilkan dari reformasi gas alam (CH4) oleh uap air (H2O).
Produk besi berupa padatan yang dinamakan direct reduced iron (DRI)
Boiler
Reformer

## Slide 4: Proses Pembuatan Besi - Iron Making Process a. Coal based (Blast Furnace)
Pada proses pembuatan besi dengan teknologi coal based blast furnace, bijih besi yang sebelumnya diaglomerasi dalam bentuk sinter direduksi menggunakan kokas (metallurgical coke)
Blast Furnace Complex terdiri dari 3 plant yaitu: 1) Sintering Plant, 2) Coke Oven Plant, 3) Blast Furnace & Hot Metal Treatment Plant.
Sintering Plant memproduksi sinter ore sebagai bahan baku yang akan diumpankan ke blast furnace, proses di sintering plant adalah proses aglomerasi/pengikatan antar partikel bijih besi (iron ore fines) yang mengalami proses pembakaran dalam sinter bed.
Coke Oven Plant adalah fasilitas untuk mengurangi kandungan volatile matter dan merubah sifat fisik coking coal menjadi coke supaya tidak hancur ketika diumpankan ke blast furnace.
Blast furnace plant adalah fasilitas untuk mereduksi dan mencairkan bijih besi menjadi besi cair (Hot Metal) yang selanjutnya akan diproses di steel making. Sumber energi blast furnace berasal dari coking coal dan pulverized coal injection (PCI).
Ore
Yard
Coal
Yard
Fines ore
Lump ore
Pellet
Miscellaneous
Sinter
Burn Lime
Coke breeze
Coke Oven
Surge Bin
Crusher
Blending Bin
CMCP
PCI
Coke Quenching
By Product Plant
COG

## Slide 5: Steel Making Process Slab Steel Plant
SLAB
CONTINUOUS CASTING MACHINE
ELECTRIC ARC
FURNACE
HOT METAL
SCRAP
LADLE
FURNACE
RH-VACUUM
DEGASSING
DRI dan SRK MJIS
Peleburan Baja
Temperatur operasi sampai dengan 1600oC
Homogenisasi Temperatur
Pengaturan Komposisi Baja Cair
Proses Pencetakan Baja cair ke bentuk Slab
  Proses produksi di Slab Steel Plant biasa disebut proses steel making. Proses steel making terbagi menjadi 3 tahap yaitu:
  Proses Peleburan baja di dapur busur listrik (Electric Arc Furnace – EAF) dengan sumber energi listrik.
  Proses secondary di Ladle Furnace dan RH Vacuum Degassing bertujuan untuk menentukan komposisi baja yang akan dibuat. Untuk produksi baja grade khusus dengan requirement kandungan carbon, oksigen dan nitrogen rendah digunakan RH Vacuum Degassing.
  Proses Casting/ Pencetakan Baja menjadi bentuk slab menggunakan continuous casting machine
Proses steel making menggunakan EAF lazimnya dipilih untuk bahan baku berupa padatan, misalnya scrap atau DRI. Namun teknologi terkini dari EAF dimungkinkan untuk menggunakan bahan baku cair berupa hot metal dari blast furnace dalam persentase tertentu.
Produk dari Slab Steel Plant adalah slab yang merupakan bahan baku untuk jalur flat product.
Selain menggunakan EAF, proses produksi slab biasa menggunakan Converter atau Basic Oxygen Furnace (BOF) yaitu bila proses pembuatan besinya menggunakan blast furnace atau bahan bakunya berupa hot metal.

## Slide 6: Steel Making Process Billet Steel Plant
CONTINUOUS CASTING MACHINE
ELECTRIC ARC
FURNACE
SCRAP
LADLE
FURNACE
DRI dan SRK MJIS
Peleburan Baja
Temperatur operasi sampai dengan 1600oC
Proses Pencetakan Baja cair ke bentuk billet
BILLET
Homogenisasi Temperatur
Pengaturan Komposisi Baja Cair
  Proses pembuatan billet pada Billet Steel Plant pada prinsipnya sama dengan proses pembuatan slab, yang membedakan adalah hasil cetakan produk akhir berupa billet.
  Seperti halnya pembuatan slab, pembuatan billet dapat melalui EAF atau BOF.

## Slide 7: Hot Rolling Process Hot Strip Mill
SLAB
REHEATING FURNACE
SIZING PRESS
ROUGHING MILL
FINISHING MILL
LAMINAR COOLING
DOWN COILER
HOT ROLLED COIL
SHEARING LINE
SLITTING/RECOILING LINE
SKIN PASS MILL
SHEET AND PLATE
SLITTED AND RECOILED
RECOILED
HOT ROLLED COIL
Pemanasan slab sampai t
emperatur 1250oC
Reduksi lebar hingga sesuai dengan lebar produk yang diinginkan. Kapasitas reduksi hingga 150 mm
Reduksi ketebalan dari 200 mm menjadi ±40 mm
Reduksi ketebalan hingga ketebalan yang diinginkan (1,8 – 25 mm)
Pendinginan untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan
Memotong Coil menjadi Plate
Membagi menjadi beberapa coil
Menggulung Coil
Memperbaiki permukaan coil
Hot Strip Mill adalah pabrik pencanaian slab pada temperature tinggi menjadi strip yang kemudian digulung menjadi hot rolled coil.
Dalam diagram Fasa Fe-Fe3C proses rolling ini terjadi pada fase Austenite hingga sedikit di bawah temperature transformasi Austenite – Ferite. Proses canai slab berlangsung pada temperature di atas rekristalisasi untuk proses conventional rolling atau di bawah tempertaur non rekristalisasi untuk proses controlled rolling.
Secara umum fasilitas utama produksi Hot Strip Mill terdiri dari 1) Reheating Furnace, 2) Sizing Press, 3) Roughing Mill, 4) Finishing Mill, 5) Laminar Cooling, 6) Down Coiler.
Di beberapa pabrik baja, dilengkapi dengan beberapa fasilitas tambahan, di antaranya: 1) edge heater 2) shearing line 3) hot skin pass mill

## Slide 8: Hot Rolling Process Wire Rod Mill
Roughing Mill
Cantilever
Intermediate Mill
Cantilever
Intermediate Mill
Intermediate Mill
Cantilever
Pre Roughing Mill
Finishing Blok Mill I
Finishing Blok Mill II
WB Reheating Furnace
Water Box
Water Box
Stelmor
Conveyor
Stelmor
Conveyor
Two-Arm
Mandrel
Two-Arm
Mandrel
Laying Head
Laying Head
C-Hook &
Compactor
Wire Rod
Wire Rod
Pre Finishing
Blok Mill
Pre Finishing
Blok Mill
Bahan Baku Bilet
Mereduksi billet square 105  43.5 round (20-25 % / stand)
Mereduksi billet square
130 – 180  105 mm
Memanaskan s/d T 1200 C
Mendinginkan Temp. s/d 830 – 900 C
Mereduksi akhir untuk hasil yang presisi dan kualitas permukaan baik
(16-20 % / Stand)
Mereduksi billet
ø 43,5  ø 16,55 s/d 24,8 mm
(14-20% / Stand)
Wire Rod Mill adalah fasilitas yang memproduksi batang kawat dari bahan baku billet dan merupakan jalur long product. Seperti halnya pada hot strip mill, proses pengerolan billet pada wire rod mill juga berlangsung pada temperature Austenite.
Wire Rod Mill umumnya terdiri dari beberapa fasilitas utama dan pelengkap, yaitu:
  Reheating Furnace,
  Pre Roughing Mill,
  Roughing Mill,
  Intermediate Mill),
  Pre-Finishing Mill,
  Finishing Mill,
  Water Box,
  Stelmor Conveyor,
  Two Arm Mandrel
  C-Hook & Compactor.

## Slide 9: Cold Rolling Process Cold Rolling Mill
CONTINUOUS PICKLING LINE
CONTINUOUS TANDEM
COLD MILL
ELECTROLYTIC CLEANING LINE
BATCH ANEALING FURNACE
CONTINUOUS ANEALING LINE
COLD ROLLED COIL
TEMPER MILL
RECOILING LINE
SHEARING LINE
COLD ROLLED COIL
RECOILED
SHEET
PREPARATION LINE
Mereduksi ketebalan strip dari 2.0 – 6.0 mm menjadi 0.2 – 3.0 mm
Pemanasan untuk rekristalisasi butir baja
(590o-700o C)
Menghilangkan oli, grease & material lainnya di strip
Memperbaiki sifat mekanik, flatness & bentuk strip
Menghilangkan scale menggunakan HCl
HRC
Cold Rolling Mill umumnya terdiri dari beberapa fasilitas utama dan tambahan, di antaranya adalah:
  Continuous Pickling Line (CPL)
  Tandem Cold Mill (TCM). Pada beberapa industry fasilitas utama ini dapat berupa reversing mill.
  2 Line Electrolytic Cleaning Line (ECL)
  Batch Annealing Furnace
  Continuous Annealing Line (CAL)
  Temper Mill (TPM)
  Preparation Line
  Recoiling Line
  Shearing LIne
Cold rolling mill merupakan fasilitas produksi untuk menghasilkan baja lembaran canai dingin atau cold rolled steel.
Cold rolling atau pencanaian dingin adalah proses pencanaian hot rolled coil pada temperature kamar (atau tidak dilakukan pemanasan terlebih dahulu terhadap bahan bakunya).

## Slide 10
Terima Kasih